岩棉条是由高强度岩棉板切割成特定结构制成，因此具有高耐压强度和优异的防火性能。岩棉条作为岩棉夹芯板的填充料、为墙板与屋顶板提供了良好的防火性能。运用化学快干胶合剂和机械固化技术生产的各类规格产品，为创造一个恒温绝热和隔音效果良好的、安全的、高品质外墙做出了重要的贡献。

## 生产原料

岩棉条是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油。

## 产品特点

吸音/隔音：岩棉条的开放型结构提供了极好的吸/隔音性能。

岩棉条防火性：该产品用ASTM E-136标准检测为不燃性产品。

耐压强度：岩棉条由压型板加工而成，纤维在流水线工艺中属于上直立，因此能承担高负荷。

5%：耐压力>25Kpa; 10%： 耐压力>40Kpa。

防湿性：岩棉条防水、具备良好的向屋顶结构释放水蒸汽压力的能力。

## 物理特性

化学特性和生物学特性：岩棉条的PH值为7或呈微碱性，并符合ASTM-C-795,JIS-A-9504标准要求，从而不能正常满足霉菌、真菌、细菌的生长。 岩棉条防火时间厚度限制时间100120min、8060min、5030min。

## 产品用途

岩棉条产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

工业用途：核电站，发电厂、化工厂、冶炼厂......

建筑用途：建筑外墙外保温和各种幕墙保温......

船舶用途：船舱、船上卫生单元、船员休息室......

农业用途：蔬菜、瓜果、花卉的工厂......

采购“岩棉条”认准华金盛品牌！本地实力厂家，质量靠谱，满足国标要求，经得起严格的检测。
 
华金盛可为客户朋友提供提供各种规格的检验报告，全国范围内免费寄送样品！河南本地客户，我公司可派遣业务顾问到贵单位实地考察，面对面交流，切合用户实际情况提供最适合您的解决方案！服务热线：199-377-58659，我们期待听到您的声音！